## Slide 1
Les procédés
1) Oxydation
2) Dépôts
3) Lithographie
4) Gravures
5) Dopages
6) Nettoyages
7) Salle blanche

## Slide 2
Oxydation
2 types d’oxydation:
Oxydation humide rapide
Oxydation sèche meilleure qualité

## Slide 3
Les dépôts
Dépôts en phase vapeur
Epitaxie
Couche de Si dopé N sur substrat dopé P

## Slide 4
Pulvérisation
Accélération des ions du plasma vers la cible d’Aluminium
Des atomes d’Aluminium sont arrachés
Ces atomes viennent se déposer sur la plaquette

## Slide 5
Polissage mécano-chimique
Avant polissage
Après polissage

## Slide 6: La Lithographie
Plaquette + Résine photosensible
+ Masque des motifs
Insolation
Résine insolée développée
puis éliminée
Masques (échelle 1)
et réticules (avec facteur de réduction) :
Plaques en verre ou quartz. Résines : polymères combinés avec un composé sensible à la lumière. Positives ou négatives.

## Slide 7: Techniques de photolithographie
Par contact

## Slide 8: Techniques de photolithographie
Par proximité

## Slide 9: Techniques de photolithographie
Par projection

## Slide 10: Techniques de photolithographie
Photorépétition

## Slide 11: Sources optiques
Principal facteur limitant.
Diminution des règles de dessin
-> nécessité de longueurs d’ondes de plus en plus courtes
Techniques alternatives
Lithographie par faisceau d’électrons :
écriture directe
Lithographie par faisceau d’ions :
Insolation par projection d’ions H+

## Slide 12
La gravure humide
Résine de protection
Oxyde de silicium
Plaquette de silicium
La plaquette est plongée dans un bain
Réaction chimique avec le matériau à graver
La gravure est isotrope
« Surgravure »

## Slide 13
La gravure sèche
Plasma contenant des espèces chimiques actives
Les ions sont dirigés vers la surface de la plaquette par un champ électrique
Substrat de silicium
Oxyde de silicium
Résine de protection
Absorption des espèces réactives

## Slide 14
La gravure sèche (suite)
La gravure est anisotrope
Les atomes de la couche superficielle sont évacués par pompage

## Slide 15
Comparaison gravures sèche et humide
 | Gravure humide | Gravure sèche
Avantages | -Faible coût -Débit élevé | -Anisotropie -Applicable aux faibles géométries -Faible contamination
Inconvénients | -Isotropie -Danger chimique -Applicable uniquement aux larges géométries -Contamination | -Coût élevé -Débit faible

## Slide 16: Les Dopages
Diffusion
Plaquette de silicium
+ oxyde de silicium gravé
Pré dépôt :
réaction entre POCl3 et O2,
formation d’une couche
d’oxyde dopé avec P2O5,
migration des atomes de
phosphore vers le silicium.
Elimination de l’oxyde dopé.
Recuit :
Dopants redistribués en profondeur
et placés en site substitutionnel.

## Slide 17
Implantation ionique
Plaquette de silicium
+ oxyde de silicium gravé
Introduction des
dopants de façon
unidirectionnelle.
Recuit :
atomes de dopant
activés et placés
en site substitutionnel.

## Slide 18
Comparaison
Technique de dopage | Diffusion | Implantation ionique
Contrôle de la quantité de dopant | Mauvais | Très bon
Contrôle de la profondeur | Moyen | Très bon
Contrôle des géométries | Isotrope | unidirectionnel
Température | Environ 1000°C | 600 – 900°C

## Slide 19
Nettoyages
Pour éliminer
- Les résidus organiques
- Les particules métalliques
- Les particules issues des procédés
- Evacuation par des nettoyages chimiques
- Rinçage à l’eau désionisée
- Séchage par centrifugation

## Slide 20
Salle blanche

## Slide 21
Environnement et alimentation contrôlés.